## Slide 1
АТОМИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХРОМОФОР-СОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С КВАДРАТИЧНЫМИ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
О.Д.Фоминых, А.В. Шарипова, А.И. Левицкая, М.Ю. Балакина
Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань
e-mail: fod5@yandex.ru
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 15-03-04423-а).

## Slide 2
Микроскопический уровень:
Дипольные НЛО хромофоры
D-π-A
Макроскопический уровень:
Нелинейно-оптические характеристики
Проекция векторной составляющей гиперполяризуемости на
вектор дипольного момента (измеряется в эксперименте ГВГ)
Firefly 8.0.1.
Gaussian 09

## Slide 3
Ключевая задача: преобразование молекулярного НЛО отклика
в макроскопический (НЛО свойства материала)
плотность хромофоров
компонента тензора
первой гиперполяризуемости
параметр порядка
Компонента тензора квадратичной
электрической восприимчивости
фактор локального поля
Лоренца-Онзагера
Электрооптический коэффициент
показатель преломления
Дипольные НЛО хромофоры

## Slide 4
Способы введения хромофоров в полимерную матрицу
(а) – композиционный материал «гость-хозяин»
(b), (c) – хромофор в основной цепи
(d) – сшитый полимер
(e) – хромофоры в ветвях дендритных фрагментов,
ковалентно присоединенных к несущей полимерной цепи
(e)
(f) – хромофоры в ветвях дендримера и (g) гиперразветвленного полимера
(f)
(g)
(h)
(h) –полимер с бинарными хромофорами

## Slide 5
Способы введения хромофоров в полимерную матрицу
Композиционные материалы
«гость-хозяин»
Ковалентное присоединение
хромофоров к полимерной цепи
введение в
основную цепь
введение в
боковую цепь
введение хромофоров в
дендритные фрагменты
Использование в качестве матрицы
разветвленных полимеров
Полимерные системы с
бинарными хромофорами

## Slide 6
Связь молекулярного моделирования с задачами дизайна
полимерных материалов с квадратичной НЛО активностью
Конформационный поиск
(метод Монте-Карло):
Установление набора уникальных конформаций
(конформационное многообразие)
Анализ: наличие конформеров, перспективных
с точки зрения НЛО активности
Исследование возможности самоорганизации
фрагментов олигомера
Молекулярная динамика:
Информация о структуре
Локальная подвижность; зависимость
от температуры
Компьютерный эксперимент, предваряющий синтез, позволяет
наметить оптимальные пути синтеза;
Отобрать перспективные системы для получения материалов с наилучшими характеристики.
Подобрать условия для получения материалов.

## Slide 7
Исследование конформационного разнообразия изучаемых полимерных систем
Установление взаимосвязи между молекулярной структурой олигомеров и их молекулярными квадратичными НЛО характеристиками
Исследование локальных форм молекулярной подвижности в различных хромофор-содержащих полимерах методом молекулярной динамики при различных температурах, а также в широком диапазоне температур с учетом стерических затруднений, создаваемых окружением.
Цели работы:

## Slide 8
Молекулярное моделирование
Структура модельных хромофор-содержащих полимеров
А) конформационный поиск методом Монте-Карло (КП)
Б) упаковка в ячейку (amorphous cell) с плотностью, близкой к реальной
Локальная подвижность хромофоров и участков несущих цепей
А) молекулярная динамика для отдельно взятого олигомера при заданной температуре (МД)
Б) молекулярная динамика для набора олигомеров в ячейке в широком диапазоне температур
Локальная подвижность
Структура
Конформационный поиск
Молекулярная динамика при 1 температуре
Динамика в ячейке
Упаковка в ячейку
DESMOND
MACROMODEL
Использованные программы: MacroModel, Desmond
(Material Science Suite, Schrodinger)
Параметры моделирования:
Шаг моделирования 1-2 фс
Время уравновешивания 1 пс
Время моделирования 1 нс

## Slide 9: Силовые поля в молекулярном моделировании
Силовое поле – потенциал, описывающий взаимодействия атомов в молекулярной системе (ковалентные и невалентные).
Используемые нами силовые поля - MMFF94s, OPLS2005
Примеры силовых полей
MMFF94s – Merk Molecular Force Field ( параметризовано на основе квантово-химических расчетов, результаты которых тщательно сопоставлялись с имеющимися экспериментальными данными)
OPLSaa – Optimized Potentials for Liquid Simulations
COMPASS - Condensed-phase Optimized Molecular Potentials for Atomistic Simulation Studies (параметризовано на основе квантово-химических расчетов. Объединяет параметры для органических и неорганических материалов, ранее полученные при разработке других силовых полей.)
pcff – polymer consistent force field

## Slide 10
Рассматриваемые полимерные системы
ОАХФ
ОАБ-ДФ1 (EAD)
ОАБ-ДФ2
Бинарная система с хромофорами-гостями
ОАБ-ДФ1 + TCE (EADn-n)
Разветвленный метакриловый сополимер с хромофорами
ОАБ-DR1

## Slide 11
EAD2
Установление набора уникальных конформаций
(конформационное многообразие)
Анализ: наличие конформеров, перспективных
с точки зрения НЛО активности
Исследование возможности самоорганизации
фрагментов олигомера
Конформационный поиск:
эпоксиаминные олигомеры с дендритными
Хромофорсодержащими фрагментами в боковой цепи
EAD4
Стекинг – структура
Rхр-хр~ 3,9 Å

## Slide 12: Структура дендритного фрагмента ДФ1
 | хр | сп | I |  | II |  | III | 
 |  |  | S | L | S | L | S | L
, D | 9.0 | 4.1 | 16.5 | 21.9 | 5.6 | 4.3 | 15.5 | 13.8
β¦¦10-30 (ед.СГСЭ) | 40.2 | 8.1 | 62.0 | 79.0 | 26.2 | 14.9 | 53.7 | 64.6
 |  |  | 67 | 33 | 159 | 174 | 44 | 9
хромофор
Спейсерная группа

Лучшие значения электрических характеристик показывают структуры I и III типа.

## Slide 13
Chart: 
| ХФ | ДД2 | ДД2_сш1 | ДД2_сш2
 | 30 | 57.26 | 73.31 | 41.31
Влияние сшивки хромофоров на реализацию
конформаций олигомера ОАБ-ДФ1 и электрические свойства
ДД2_сш1
ДД2_сш2
O.D. Fominykh, M.Yu. Balakina. Macromol.
Symp. − 2012. − V.316. − P.52-62.

## Slide 14
2. Исследование локальной подвижности
методом диэлектрической спектроскопии и молекулярной динамики
-process
- process
1- process
ОАХФ
azochromophore
2
1
2
Зависимость tg от температуры
N.A. Nikonorova, M.Yu. Balakina, O.D. Fominykh, M.S. Pudovkin, T.A. Vakhonina, R. Diaz-Calleja, A.V. Yakimansky, Chem Phys Lett, 2012, 552, 114-121

## Slide 15
Звено олигомера OAB-DR1
ПОЛИМЕР С АЗОХРОМОФОРАМИ В БОКОВОЙ ЦЕПИ
ДС для OAB-DR1
Зависимость ε” от частоты (F) и температуры (T)
ε”
F(Гц)
T (K)
Температуры релаксационных переходов: T(1) = 373 К
T() = 413 К
T() = 443 К

## Slide 16
РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В OAB-DR1
β1-релаксация, Т=373К
Тетрамер (MacroModel)
Модифицированное MMFF94s
с ESP-зарядами
3
1
-релаксация, Т=413К
-релаксация, Т=443К

## Slide 17
Разветвленные метакриловые сополимеры с азохромофорами
N.A. Nikonorova, M.Yu. Balakina, O.D. Fominykh, A.V. Sharipova, T.A. Vakhonina, G.N. Nazmieva, R.A. Castro, A.V. Yakimansky. Materials Chemistry and Physics 181 (2016) 217-226.
Температурные зависимости tg при
различных частотах

## Slide 18
Атомистическое моделирование (MacroModel)
-процесс
1 процесс
Торсионные профили для углов 1, 2 при Т1 (243К)
1
2
2
4
Торсионные профили углов 2 и 4 при Т2 (323 K).
N.A. Nikonorova, M.Yu. Balakina, et al, Materials Chemistry and Physics 2016 181 217-226
DOI: 10.1016/j.matchemphys.2016.06.052

## Slide 19
Атомистическое моделирование (MacroModel)
Область  релаксации
Торсионный профиль угла 1, описывающего движение хромофорных групп при Т3 (403 K).
1
Торсионный профиль угла 1, описывающего движение хромофорных групп при Т4 (T3+30 K).
Результаты атомистического моделирования позволили установить соответствие между локальной подвижностью в исследованных системах и релаксационными процессами (β, 1, ), определенными методом диэлектрической спектроскопии.
подвижность азохромофорных групп имеет место при температуре, превышающей температуру, соответствующую началу -процесса;
При проведении электретирования пленок на основе разветвленных метакриловых сополимеров на стадии подготовки образца к измерению квадратичных НЛО характеристик необходимо нагревать полимерную пленку до температуры выше Тс, чтобы достичь подвижности хромофорных групп, приводящей к эффективной ориентации.

## Slide 20: Алгоритм исследования в ячейке:
Построение системы
Построение олигомера (выбор реалистичной длины, соответствующей ММ)
Построение ячейки (стартовая плотность, размеры системы)
Минимизация (предварительное приведение системы в равновесие
до достижения минимальной энергии с точностью до 1 ккал/моль). Можно считать аналогом поиска глобального минимума в Conf Search.
2. Simulated annealing
Использование ансамбля NPT для получения равновесной системы с реалистичной для исследуемого полимера плотностью (ρ1 г/cм3)
Выбор протокола отжига (температурный диапазон, скорость нагрева,
время наблюдения)
Анализ локальной подвижности в ходе приведения системы в равновесие с использованием ансамбля NVT

## Slide 21
2. Система на основе OAB с дендритным хромофор-содержащим фрагментом DF2 в боковой цепи (OAB-DF2) с ароматическим центром ветвления
Звено OAB-DF2 (249 атомов)
Олигомер с n=3 (717 атомов)

## Slide 22
Упаковка OAB-DF2 в ячейку под давлением
7170 атомов весом 52341,708 а.е.

## Slide 23
Анализ локальной подвижности хромофоров в системе OAB-DF2
=0.843 г/см3
T=420 K
T=400 K
Tg=380 K (107 C) (ДСК)

## Slide 24
*Nazmieva G.N., Vakhonina T.A., Sharipova S.M., Ivanova N.V., Mukhtarov A.S., Smirnov M.A., Balakina M.Y., Sinyashin O.G., New epoxy-amine oligomers with chromophore-containing dendritic fragments in the side chain and determination of their nonlinear-optical characteristics, Mend. Comm. 2015, 25, 101-102.
Система на основе OAB с дендритным хромофор-содержащим фрагментом DF1 в боковой цепи (OAB-DF1 или EAD) с алифатическим центром ветвления
Звено OAB-DF1 (172 атома)
Тетрамер EAD с дендритным фрагментом в каждом звене (686 атомов)
Tg*=402 K (129 C) (ДСК)

## Slide 25
Система из 10 тетрамеров OAB-DF1 после минимизации энергии с точностью до 1 ккал/моль (6860 атомов ~50000 а.е.)
=1.12 г/см3
после упаковки в ячейку под давлением 1 бар

## Slide 26
Подвижность хромофоров в олигомере OAB-DF1 (EAD)
NPT
NVT
T=430 K
T=430 K
T=400 K
T=370 K
Подвижность хромофоров в димере OAB-DF1 (EAD) при двух температурах

## Slide 27
Моделирование изолированной
системы с бинарными хромофорами
Моделирование в ячейке
Система с бинарными хромофорами:
OAB-DF1 c дополнительными хромофорами-гостями TCE
10 тетрамеров OAB-DF1+ TCE (EAD-TCE) (50 молекул)

## Slide 28
Система с бинарными хромофорами
=1.037 г/см3

## Slide 30
Выбранный для анализа подвижности хромофоров в дендритном фрагменте
тетрамер OAB-DF1 (NVT)
=0.478 г/см3

## Slide 31
Подвижность хромофоров в системе с бинарными хромофорами OAB-DF1+TCE (EAD-TCE)
NPT-протокол
NVT-протокол
T=450 K
T=400 K
T=430-450 K
T=430 K

## Slide 32
Поиск конформеров с выгодным для оптимизации НЛО отклика расположением хромофоров
Направленный поиск и отбор перспективных систем и рекомендации для синтеза (компьютерный эксперимент, предваряющий синтез). Экономия времени и дорогостоящих реактивов.
Визуализация результатов, «компьютерный микроскоп».
Информация о локальной подвижности в полимерах. Использование ее для разработки эффективного протокола ориентирования полимерных пленок.
Моделирование в ячейке с реальной плотностью, с учетом стерических затруднений, создаваемых окружением, позволяет получать информацию о температурах активизации подвижности за один прогон температуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дизайн полимерных материалов, поддержанный компьютерным экспериментом

## Slide 33
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!