## Slide 1: Диссоциация и поверхностная диффузия водорода на свободных и химически модифицированных наночастицах платины. Квантовохимическое и молекулярно-динамическое исследование
С.К. Игнатов, О.Б. Гаджиев, А.И. Охапкин, А.Г. Разуваев
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Atomistic simulations of functional materials (ASFM-2016 Fall)
Центр фотохимии РАН, г. Москва, 29-30.11.2016

## Slide 2
Композитный катализатор
Катализ на композитных наночастицах
Высокая селективность
Высокая активность
Возможность стереоселективного катализа
Pt NP - d = 1.5-5.0 nm
Ориентирующий лиганд L
Реагент
Водород на
поверхности
наноччастицы
L = CnH2n+2SH,
CnH2n+2NH2, n=11-20
Селективность 5-70%

## Slide 3
Вопросы и цели
Почему селективность не 100%?
Можно ли создать лигандное покрытие, обеспечивающее ~100%-ную региоселективность?
Можно ли создать покрытие, обеспечивающее стереоселективность?
Механизм катализа в терминах структуры ПС, энергий активации элементарных стадий и побочных реакций?
Механизм селективности и влияние структуры лиганда на этот механизм?
Влияние побочных эффектов: диффузии, поверхностной диффузии, спилловера, природы подложки?
Возможен ли компьютерный дизайн регио- и стереоселективных катализаторов, способных конкурировать с ферментами, но построенных по иному принципу?

## Slide 4
Модель наночастицы: кластер Pt24
Симметрия –
искаженная D2h
Относительные энергии различных спиновых состояний
M | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
E, ккал/ моль | 5.9 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 11.9 | 24.4 | 44.5
22 поверхностных
атома 5 различных типов
10 типов связей
7 типов треугольных областей
Ignatov S.K., Gadzhiev O.B., Okhapkin A.I., Razuvaev A.G.
Kunz S., Baumer M. J. Phys. Chem. C., 2016, 120(33), 18570.

## Slide 5
Физическая адсорбция H2
(энергии адсорбции в ккал/моль)
-1.4
-4.5
-4.8
-5.9
-6.7
(Все структуры являются локальными минимумами ППЭ)

## Slide 6
Диссоциация H2 и поверхностная миграция
Pt24…H2
[TS]
H…Pt24…H
+2.3
0.0
-13.2
-11.2
-9.4
νim = 249i см-1

## Slide 7
Диссоциативная адсорбция
0.0
-17.8
-16.1

## Slide 8
Карта энергий адсорбции H
Pt24 +1/2 H2  Complex
Ea= 0.7 ккал/моль
TS(diffusion)

## Slide 9
ППЭ адсорбции и поверхностной диффузии атома Н на поверхности Pt24

## Slide 10
ТД параметры адсорбции H2 и Н на поверхности Pt24

## Slide 11
Диффузия внутрь кластера
Pt24 + ½ H2
+6.02
+13.86

## Slide 12
Морфология и размер кластеров влияет на их каталитическую активность
Какие кластеры и какого размера мы должны рассматривать? Как учитывать реакции на них?
Кластеры Au60-Au100 в основном имеют форму декаэдров Маркса

## Slide 13
Энергия адсорбции выходит на предел при n~150
Li L., et al. Investigation of
сatalytic-size effects of Platinum
metal clusters. Phys.Chem.Lett.,
2013, 4, 222-226.
Для адекватного описания нанокатализаторов требуется проводить «рутинные» КВХ/МД расчеты кластеров от 10 до 150 атомов с возможностью описания реакций с их окружением

## Slide 14
Силовое поле Reax. 1. Порядки связей
Van Duin A.C.T. et al. J.Phys.Chem. A , 2001, 105, 9396.

## Slide 15
Силовое поле Reax. 2. Компоненты энергии
Заряды атомов рассчитываются «на лету»
по схеме EEM – в зависимости от
поляризуемости атомов и расстояний между ними

## Slide 16
Силовое поле Reax. 2. Достоинства и недостатки
Достоинства
Позволяет описывать химические превращения
Скорость расчета в сотни раз выше, чем DFT; в разы выше, чем полуэмпирические методы
Не требует самосогласования
Недостатки
Большое число параметров (до 100 на каждый атом)
Сложная процедура параметризации
Сложность реализации
Реализации: Reax (MD,GO,Opt, ParOpt), PureMD (Opt,MD), LAMMPS (MD, Opt)
Наша реализация: (Opt, GO, ParOpt)

## Slide 17
Локальная оптимизация Pt кластеров (Reax)
(устойчивые структуры)
Order | Icosahedron | Icosahedron without central atom | Octahedron | Cuboctahedron | Truncated octahedron (equal-sided) | Non-equal-sided truncated octahedron (order is not exact)
1 |  |  |  |  |  | 
 | 13 | 12 | 6 | 13 | 38 | 79
2 |  |  |  |  |  | 
 | 55 | 54 | 19 | 55 | 201 | 116
3 |  |  |  |  |  | 
 | 147 | 146 | 44 | 147 | 586 | 140
Clusters generation - thanks to Anatoly Frenkel’s site: http://www3.bnl.gov/frenkel/coords.html and refs therein.

## Slide 18
Взаимодействие кластеров Pt с водородом и подложкой – Reax MD
3D-perodic box:
100x100x100 A3
108 молекул H2
(3.8 атм) + 1 НЧ
NVT (Nose-Hoover)
T=400 K
MD ~40 000 000 шагов x 0.25 фс
(траекnория ~10 нс)
LAMMPS/Reax
Pt116
H2

## Slide 19
Кинетика присоединения водорода к Ptn (n=24, 38, 116)
 | Pt24 (FCC) | Pt38 (ESTOH) | Pt116 (TOH)
Время расчета, нс | 11.6 | 11.9 | 1.0
Столкновения (r < 3A) | 20896 | 32486 | 7913
Долгоживущие комплексы (τ > 10 пс) | 8 | 10 | 2
Вероятность реакции | 3.8∙10-4 | 3.1∙10-4 | 2.5∙10-4
Число поверхностных атомов | 22 | 32 | 78
«Приведенная» вероятность реакции (активность кластера) | 1.7∙10-5 | 0.97∙10-5 | 0.32∙10-5
0
4
8
12
NH
t

## Slide 20
Статистика координации H2 на Pt24
Пик | x0, пс | σ, пс | S
Большой | 0.06 | 0.05 | 285
Малый | 0.29 | 0.26 | 29
Kc=7∙10-5,
K0=2∙10-3
ΔG0(400K) = 4.9 ккал/моль

## Slide 21
Наиболее выгодные направление присоединения

## Slide 22
Кластеры Pt24 и Pt116 на подложке графена
Адгезия к подложке очень мала
При T = 400 К кластер, попадающий на подложку из газовой фазы, отскакивает от нее и испытывает долгопериодические скачки между листами графена
Присоединение возможно на боковых кристаллических плоскостях графита - на торцах листов графитовых слоев
Столкновение с подложкой при T > 300 К приводит к аморфизации кластера

## Slide 23
Эффект присоединения H2 и соударения Pt24 с графеновой подложкой
U,
ккал/моль
Присоединение
первой
молекулы H2
Присоединение
второй
молекулы H2
Контакт с
подложкой
Дрейф энергии
Энергия
гидрирования
Энергия
гидрирования
Энергия
релаксации
Номер шага по времени
0.2
0.4
0.6
0.8
Δt=0.25фс, N=4000000, NVT(Nose-Hoover), T=400K
Δt, нс
Будет ли деформироваться Pt13,

## Slide 24
Какова адсорбционная емкость и стойкость кластеров по отношению к H2?
Pt24H22
Pt24H12
1 нс
1 нс
Pt38H32
Pt55H42
Pt116H78
«Коррозии» монослоем H не выдерживает ни один кластер
Чем больше размер, тем больше стойкость
Икосаэдры менее стойкие
Без потери формы можно адсорбировать менее 1/2 монослоя

## Slide 25
Столкновение и слияние наночастиц Pt24 и Pt100
0 пс
64 пс
67 нс
70 пс
72 пс
82 пс
2.91 А
Подповерхностный
атом H
Атом диффундирует
к поверхности
Медленно
Быстро
Быстро
Медленно
Pt100
Pt24
15 A
Данная схема – единственный механизм, по которому образовывались подповерхностные атомы. Прямая диффузия с поверхности имеет очень низкую скорость, что согласуется с высокими барьерами, установленными квантовохимическим методом.

## Slide 26
Адсорбция и сшивка с поверхностью лигандов BuS
-40.4
-42.4
M=5
-41.4
-44.5
M=3

## Slide 27
Адсорбция альдегида (акролеин) на Pt24H (M=4)
-42.4
-44.5
-37.3

## Slide 28
НЧ композитного катализатора:
Pt116(estoh) + 39 лигандов BuSH
BuSH = C4H9SH

## Slide 29
Real-world катализатор: НЧ 1.5-3.0 нм + DDT
МД расчет дает количество лигандов, которое может удержать кластер –
оно равно примерно 0.7 от теоретического предела (числа пар атомов
на поверхности). Структура лигандов сильно искажена.
DDT = додецилтиол C12H25SH

## Slide 30
Авторский коллектив
Спасибо за внимание!
Игнатов Станислав Константинович, д.х.н., профессор ХФ ННГУ
Разуваев Алексей Григорьевич, к.ф.-м.н., доцент ММФ ННГУ
Гаджиев Олег Боярович, к.х.н., ст. преп. ХФ ННГУ
Охапкин Андрей Игоревич, аспирант ННГУ (к.х.н с июня 2016)
http://www.qchem.unn.ru

## Slide 31
Глобальная оптимизация кластеров Ptn (Reax vs Gupta)
Gupta |  | icos | incomplete twin capped icosahedron |  |  |  | 
 | Pt8 | Pt13 | Pt19 | Pt24-GM | Pt38 GMCOH | Pt116 | Pt200
Reax |  | icos | interpenetrating icosahedrons -1998.49917478 | twin icos with formation of anti-Mackay layer -2560.17064257 | incomplete anti-McKay layer around double interpenetrating icos -4156.70759842 | -13370.11984270 | 
 | Pt8 | Pt13 | Pt19 | Pt24 | Pt38 | Pt116 | 
Программа ABCluster: Zhang, J.; Dolg, M. ABCluster: The Articial Bee Colony Algorithm for Cluster Global Optimization. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 24173{24181
Программа SOPT: глобальная оптимизация Metropolis MC/Simulated Annealing

## Slide 32
Оптимизация параметров и глобальная оптимизация кластеров Ptn
DFT | Pt Pt2 Pt3 C2v Pt4 Td |  |  |  |  |  | 
 | Small | Pt13 | Pt19 | Pt24 | Pt38 | Pt116 | Pt200
Reax/New Param |  |  |  |  |  |  | 
 | Pt8 | Pt13 | Pt19 | Pt24 | Pt38 | Pt116 | 
Программа SOPT: глобальная оптимизация Metropolis MC/Simulated Annealing

## Slide 33
Сравнение рассчитанного КР-спектра Pt24∙H и экспериментальных даных по RAIRS и IINS
Experimental data from: Mate, C. M.; Bent, B. E.; Somorjai, G. A. In Hydrogen Effects in Catalysis: Fundamentals and Practical Applications; Paan, Z.,Menon, P. G., Eds.; Marcel Dekker, Inc.: New York, Basel, 1988; Chapter 2, pp 57−85.

## Slide 34
Основной побочный процесс (быстрая реакция)
Гидрирование непредельных альдегидов (медленная реакция)
Непредельный спирт – главный дорогостоящий компонент современной парфюмерии и косметологии. Радикал R определяет аромат.
R-CH=CH-CHO + H2  R-CH2-CH2-CHO
R-СH=CH-CHO + H2 R-CH=CH-CH2-OH
Pt
Непредельный альдегид – природный либо дешевый синтетияеский продукт
Обычный катализатор приводит к выходу основного продукта на уровне ~1 %

## Slide 35
Метод
Квантовохимическое моделирование
BLYP/CRENBS(Pt,S)/6-31G(d,p) – модели наночастиц и адсорбционных комплексов на них с оптимизацией и
PBE / LANL2DZ, LANL08, + BSSE – уточнение ключевых энергий
PM6 - моделирование НЧ на подложке, процессов спиловера
МД моделирование поверхностной диффузии, координирующего действия лигандов
В данном докладе: стадии физической адсорбции и хемосорбции Н2 на наночастицах, дисоциации на поверхности, поверхностной и внутрикластерной диффузии атомов H, адсорбции лигандов и реагента.

## Slide 36
Квантовохимические исследования структуры и энергетики кластеров (систематические):
Apra E, Fortunelli A. J.Phys.Chem. A, 2003, 107,2934-2942.  n = 13, 38, 55 (Oh and Ih struct)
BPW91/(7s6p5d)/[6s3p2d]-derived basis + ECP (Nwchem)
Xiao L., Wang L., J.Phys.Chem.A, 2004, 108, 8605-8614.
PW91/PW(300eV) (VASP)  n = 2-13, 19, 55 (selected conformations)
Sebetci A. Chem.Phys., 2006, 331, 9-18.  n = 2-5
PW91PW91, BPW91, SVWN5, B3LYP, B98PW91 with LANL2DZ (NWchem)
Huda M.N. et al. Phys.Rev.A, 2006 73, 053201. n = 2-5
PW91/PAW(300eV) with relativistic and SO effects. (VASP)
Nie A. et al. IJQC, 2007, 107, 219-224.  n = 2-15, 19, 23, 25, 32, 38, 55 (icos & fcc)
GGA/PW91, numerical DZ+PF/ECP (Dmol)
Heredia C.I. et al. Comp.Mat.Sci. 2012, 53,18-24.  n = 2-12
B3PW91/LANL2DZ (G03)
Sebetci A. Comp.Mat.Sci. 2013, 78, 9-11.  n = 8
BPW91/ CRENBL& LANL2DZ (NWchem)
Yuan H.K., et al. J.Magn.Magn.Mat. 2013, 331, 7-16.  n = 2-8
PW91/PAW(300eV) SOC-DFT for magnetic properties (VASP)
Немногочисленность расчетов вызвана проблемами сходимости и адекватности описания спиновых состояний и релятивистских эффектов.

## Slide 37
Квантовохимические расчеты кластеров Ptn
(литературные данные)
n-1/3
Chart: 
| 0.79370052598409968 | 0.69336127435063544 | 0.62996052494743648 | 0.55032120814910535 | 0.42529037028299038 | 0.42529037028299038 | 0.34668063717531811 | 0.29744417462950196 | 0.26456684199470054 | 0.26295358943292951 | 0.26295358943292951
 | 37.68 | 51.124 | 58.8952 | 78.9344 | 93.2777 | 101.3718
 | 39.6632 | 53.7298 | 61.8008 | 70.7942 | 83.016 | 82.5548 | 102.3864 | 102.8476
 | 38.9714 | 66.874 | 73.1002 | 79.7876 | 80.71
 | 31.131 | 42.8916 | 50.0402
 | 39.0636 | 50.9626
 | 36.247 | 44.0668 | 50.8144 | 56.3497 | 61.9822 | 62.0613 | 68.2649
Eb/n,
ккал/моль
Xiao2004
Nie2007
Heredia2012
Apra2003
Yuan2013
Our work
BLYP/CRENBS

## Slide 38
Размер и структура кластеров Ptn – методы ММ
Doye J.P.K., Wales D.J. New J Chem, 1998, 733
Sutton-Chen potential, Basin-hopping MC
n = 1-80
Sebetci A., Guvenc Z. Mod.Sim.Mat.Sci.Eng.
2005,13,683.  n =1-80,
VC-EAM potential, Genetic Algorithm, MD
Sebetci A., Guvenc Z., Eur.Phys.J., 2004, 30, 71-79.  n= 22-56. VC-EAM.
Кубоктаэдр
Декаэдр Маркса
Полый икосаэдр
Икосаэдр
Эксперимент: Кластеры Aun при n>60 содержат большую фракцию декаэдров Маркса, при n=10-60 смешанные структуры

## Slide 39
Спиновые плотности и заряды
Спиновая плотность Pt24 не подчиняется правилам Джакоба -
Jacob T., Muller R.P., Goddard W.A. J.Phys.Chem. B 2003, 107,9465.

## Slide 40
Влияние размера кластера – BuS на Pt40
-41.3
Pt40 + BuSH  Pt40-S-Bu + ½ H2
Pt24 + BuSH  Pt24-S-Bu + ½ H2
(-35.6)

## Slide 41
Влияние латерального взаимодействия – BuS на Pt25
Coord Molecules | N spin states | Eads
1 | 4 | -39.8
2 | 4 | -36.1
3 | 3 | -30.4
4 | 1 | -28.2
Aver | 12 | -33.6

## Slide 42
Влияние латерального взаимодействия – BuS и Me-CH=CH-CHO (CA) на Pt25
Pt25-S-Bu + CA  Complex
Adsorption | Eads, kcal/mol
Pt25 + CA | 7.9
Pt25-S-Bu + CA | 10.6
Pt25-S-Bu + 2 CA | 8.1 (per 1 CA)
Pt25-S-Bu + 3 CA | 6.6 (per 1 CA)
Pt25 + BuSH | 27.3