## Slide 1: Дизайн новых нелинейно-оптических хромофоров с ароматическими гетероциклическими фрагментами
А.И. Левицкая, О.Д. Фоминых, А.А. Калинин, М.Ю. Балакина.
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН

## Slide 2: Дизайн нелинейно-оптических хромофоров
Внутримолекулярный перенос заряда
Донорные группы:
Акцепторные группы:

## Slide 3: Известные высокоэффективные «литературные» хромофоры
Chromophore | βHRS(-2ω,ω,ω)*10-30 esu
EZ-FTC | 890 (1.9 μm)
CLD-1 | 1905 (1.9 μm)
YLD-156 | 1602 (1.9 μm)
J. Phys. Chem. B (2011) 115, 3505–3513

## Slide 4: Цель работы: дизайн новых эффективных нелинейно-оптических хромофоров. Задачи: - установление взаимосвязи структура-свойство для новых НЛО хромофоров на основе квантово-химических расчетов методом DFT; - изучение влияния региоселективности присоединения D/A групп к -электронному мостику.

## Slide 5: Исследуемые хромофоры:
π-мостик
D
A
1.
2.
DMA
DCV
TCV
TCF
TCP
IZ-3
DVQ
IZ-1
DVT
DVBT
OT

## Slide 6
Выбор расчетного приближения
 , D
 ,*10-24 esu
║,*10-30 esu
Chart: 
| CAM-B3LYP | B97D | wB97X-D | M06-2X | MP2
DR | 10.28 | 12.53 | 10.11 | 10.17 | 8.89
Chart: 
| CAM-B3LYP | B97D | wB97X-D | M06-2X | MP2
DR | 39.99 | 49.71 | 39.63 | 39.61 | 40.2
Chart: 
| CAM-B3LYP | B97D | wB97X-D | M06-2X | MP2
DR | 68.23 | 136.46 | 60.08 | 68.31 | 83.1
L.E. Johnson, L.R. Dalton, B.H. Robinson.
Acc. Chem. Res., 2014, V. 47, Issue 11, pp 3258–3265

## Slide 7
Методы расчетов
Оптимизация геометрии
Расчеты электрических характеристик
проводились по различным схемам (a, b, c) с использованием программы Jaguar
(Jaguar, version 9.3, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2016):
a – M06-2X/6-31G(d) // M06-2X/aug-cc-pVDZ;
b – B3LYP/6-31G(d) // B3LYP/aug-cc-pVDZ;
c – B3LYP/6-31G(d) // M06-2X/aug-cc-pVDZ.
Дипольный момент
Средняя поляризуемость
Проекция векторной составляющей гиперполяризуемости
на вектор дипольного момента
EFISH
HRS

## Slide 8
π-электронный мостик:
Резонансные формы молекул:
π-Заселенности натуральных связывающих орбиталей у некоторых атомов углерода в тиофене (а), тиазоле (b), 1-этилхиноксалин-2-оне (с); a,b– данные JACS, 2000, 1154, M06-2X
μ=17.4 D
║=78.9*10-30 esu
μ=20.8 D
║=302.5*10-30 esu
1. Хромофоры на основе DVQ π-электронного мостика.
Строение предложенных хромофоров
3
7

## Slide 9
Тип а.
Тип b.
3
7
TCP
DCV
TCV
TCF
Хромофоры на основе DVQ π-электронного мостика.

## Slide 10
Chart: βtot, *10-30 esu
| DCV | TCV | TCF | TCP
βtot тип a | 359 | 463.1 | 635.1 | 1059.8
βtot тип b | 428.3 | 624.1 | 768.4 | 1375.9
Влияние природы акцептора и региоселективноси присоединения D/A групп на значения электрических характеристик.
Расчетное приближение: M06-2X/aug-cc-pVDZ’
A.I. Levitskaya et al. / Computational and Theoretical Chemistry 1074 (2015) 91–100

## Slide 11: Конформационная зависимость β
Chart: conformers
| ttt | ttc | tcc | tct | ccc | cct | ctt | ctc
FTC (1) | 168.2 | 314.5 | 225.1 | 414.4 | 309.5 | 386.8 | 257.1 | 330.4
βzzz*Pi (FTC) | 291.8 | 291.8 | 291.8 | 291.8 | 291.8 | 291.8 | 291.8 | 291.8
DMA-3-DVQ-TCP (2) | 1357.9 | 1428.3 | 1397.7 | 1337.6 | 1301.2 | 1228.7 | 1269.2 | 1296.7
βzzz*Pi | 1283.2 | 1283.2 | 1283.2 | 1283.2 | 1283.2 | 1283.2 | 1283.2 | 1283.2
1 - T. Kinnibrugh J. Phys. Chem. B 2006, 110, 13512-13522
2 – DFT/M06-2X/aug-cc-pVDZ’
FTC
DMA-3-DVQ-TCP
1FTC: Δβzzz=246,2 *10-30 esu
2 DMA-3-DVQ-TCP: Δβzzz=199,6 *10-30 esu

## Slide 12
2. Хромофоры на основе IZ донорного фрагмента.
Расчетное приближение: M06-2X/aug-cc-pVDZ’
1
3
tot= 17.5 D
tot= 596*10-30 esu
tot= 20.1 D
tot= 579*10-30 esu
tot= 19.7 D
tot= 851*10-30 esu
tot= 21.5 D
tot= 790*10-30 esu
tot= 17.4 D
tot= 946*10-30 esu
tot= 19.6 D
tot= 909*10-30 esu
A.I. Levitskaya et al. / Computational and Theoretical Chemistry 1094 (2016) 17–22
IZ-3-DVT-TCF
IZ-1-DVT-TCF
IZ-1-DVBT-TCF
IZ-3-DVBT-TCF
IZ-3-OT-TCF
IZ-1-OT-TCF

## Slide 13
1
3
3
7
Присоединение индолизинового донора к DVQ π-электронному мостику.
Расчетное приближение: M06-2X/aug-cc-pVDZ’
tot= 19.1 D
tot= 575*10-30 esu
tot= 15.3 D
tot= 894*10-30 esu
tot= 16.7 D
tot= 816*10-30 esu
tot= 22.2 D
tot= 611*10-30 esu
A.I. Levitskaya et al. / Computational and Theoretical Chemistry 1094 (2016) 17–22
3
3
IZ-3-7-DVQ-TCF
IZ-1-7-DVQ-TCF
IZ-1-3-DVQ-TCF
IZ-3-3-DVQ-TCF

## Slide 14
Влияние природы донора на значения электрических характеристик.
Расчетное приближение: M06-2X/aug-cc-pVDZ’
tot= 17.5 D
tot= 596*10-30 esu
tot= 19.7 D
tot= 851*10-30 esu
tot= 17.4 D
tot= 946*10-30 esu
tot= 18.2 D
tot= 533*10-30 esu
tot= 21.8 D
tot= 824*10-30 esu
tot= 19.7 D
tot= 876*10-30 esu
IZ-3 - донор
DMA - донор
A.I. Levitskaya et al. / Computational and Theoretical Chemistry 1094 (2016) 17–22
IZ-3-DVT-TCF
IZ-3-OT-TCF
IZ-3-DVBT-TCF

## Slide 15
1 A.I. Levitskaya et al. / Computational and Theoretical Chemistry 1074 (2015) 91–100
2 L.E. Johnson et al. / Acc. Chem. Res. 2014, 47, 3258−3265
3 D.H. Bale et al. / J. Phys. Chem. B 115 (23011) 3530-3513
1- FTC values at M06-2X/aug-cc-pVDZ’ level, βHRS(0)=240*10-30 esu;
2- FTC values at M06-2X/6-31G+(d,p) level, βHRS(0)=204*10-30 esu;
Прогнозы β(0)HRS: эксперимент/расчеты
Chart: Β(0)HRS FTC/ β(0)HRS mol
| FTC | CLD-1 | OLD-3 | YLD-156 | IZ1-DVBT-TCF | IZ3-DVBT-TCF | IZ3-3-DVQ-TCF | DMA-7-DVQ-TCP | DMA-3-DVQ-TCP
эксп. (3) | 1 | 1.71 | 1.56
M06-2X (1) | 1 | 1.2042 | 1.5167 | 0 | 1.375 | 1.5583 | 1.4083 | 1.8375 | 2.4625
лит M06-2X (2) | 1.33 | 1.34

## Slide 16
Выводы:
Изучены НЛО хромофоры на основе впервые использованного 3,7-дивинилхиноксалин-2-онового π-электронного мостика (DVQ); определены акцепторы, использование которых позволяет получить НЛО характеристики, сопоставимые и несколько превышающие значения характеристик известных мировых аналогов;
Исследование региоселективности присоединения D/A фрагментов к DVQ π-электронному мостику показало, что более высокие характеристики показывают хромофоры, в которых донор соединен через виниленовую группу с мостиком в положении 3 хиноксалиноновой системы;
Предложены новые НЛО хромофоры с индолизиновым (IZ) донорным фрагментом;
показано, что наиболее перспективными являются хромофоры с донором, присоединенным к мостику по положению 3 – IZ-3:
при рассмотрении симметричных мостиков, наиболее «эффективными» оказались OT и DVBT мостики; в случае несимметричного DVQ π-электронного мостика, наиболее выгодным является присоединение донора IZ-3 к мостику по положению 3 хиноксалиновой системы.
IZ-3-3-DVQ-TCF
3
3
DMA-3-DVQ-TCP