## Slide 1: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОРГАНИЧЕСКОЙ НАНОФОТОНИКЕ
Александр Багатурьянц
ASFM-2018 ЦФ РАН, Москва 12.09.2018

## Slide 2
Поль Гоген. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?
Жоан Миро «Карнавал Арлекина»

## Slide 3: Материалы и Устройства в Органической Нанофотонике
Функциональные органические материалы для применений в фотонике представляют собой типичные неупорядоченные полупроводники, которые обычно используются в устройствах как слои (толщиной примерно 10–40 нм), организованные в многослойные стопки.
Эти устройства включают
1. Органические светоизлучающие устройства (OLEDs)
2. Органические солнечные батареи (фотовольтаические
устройства)
3. Оптические хемосенсоры

## Slide 4: Материалы и Устройства в Органической Нанофотонике
1. Органические светоизлучающие устройства (OLEDs): модельный стек
Balq (10 нм)
TPBi (40 нм)
LiF/Al (1/100 нм)
ITO
α-NPD:IrMDQ (25 нм)
m-MTDATA (50 нм)
TPBi = 1,3,5-Трис(1-фенил-1H-бензимидазлол-2-ил)бензол
BAlq = Бис(2-метил-8-хинолинолато-N1,O8)-(1,1'-бифенил-4-олато)алюминий
α-NPD = N,N'-ди(нафтален-2-ил)-N,N'-дифенил-бензидин
IrMDQ = иридий(III)бис(2-метилдибензо-[f,h]хиноксалин)(ацетилацетонат)
m-MTDATA = 4,4',4''-Трис(N-3-метилфенил-N-фениламино)трифениламин
Типичный OLEDовский стек

## Slide 5: Материалы и Устройства в Органической Нанофотонике
2.
Органические солнечные батареи (фотовольтаические устройства)
Сенсибилизированные красителем солнечные батареи (dye-sensitized solar cells, DSSCs) привлекли значительное внимание исследователей как экономически эффективная альтернатива обычным солнечным батареям.
Одна из основных проблем разработки DSSCs — это дизайн и синтез красителей, поглощающих свет для конверсии энергии.
Много различных чистых органических красителей и комплексов переходных металлов были испытаны в качестве сенсибилизаторов. DSSCs, сенсибилизированные чистыми органическими красителями, имеют относительно низкую эффективность преобразования энергии по сравнению с батареями, сенсибилизированными комплексами металлов. Однако, чистые органические красители имеют много преимуществ для их применения в DSSCs, таких как более низкая стоимость, более высокий коэффициент поглощения, и более легкий контроль редокс потенциалов (уровней LUMO и HOMO). Наивысшая эффективность преобразования энергии DSSCs, достигнутая с чистыми органическими красителями была 8.0%, что близко к величине (∼10%) для DSSCs с комплексами металлов.

## Slide 6: Схема Генерации Носителей Заряда в DSSCs

## Slide 7: Цели Моделирования
Цели первопринципного моделирования сенсибилизированных красителем солнечных батарей:
  Зонная структура неорганической матрицы (TiO2, CdS, CdSe)
  Энергии электронных переходов и электронный спектр красителя
  Уровни энергии HOMO―LUMO и их расщепление
  Выравнивание органической―неорганической зон
  Эффективность переноса электрона краситель―полупроводник

## Slide 8: Материалы и Устройства в Органической Нанофотонике
3. Оптические хемосенсоры
1-10 мкм
10-100 нм
1 нм
1 см
Иерархический наноструктурированный материал оптических хемосенсоров
Индикаторная молекула (ИМ) вместе с ее локальным окружением образует «рецепторный центр» (РЦ). Выбор локального окружения может усилить сенсорный сигнал и повысить его селективность. РЦ расположены на поверхности или в объеме матрицы (наночастицы), сами наночастицы организованы в ансамбль, который может, например, обладать свойствами фотонного кристалла.

## Slide 9: Основные Процессы в Органической Нанофотонике
Поглощение и испускание света
Транспорт заряда (электронов и дырок) и их рекомбинация
Транспорт энергии возбуждения
Все эти процессы зависят от структуры и локального окружения функциональных молекул, от их положения в рабочем стеке, от природы и свойств молекул основного материала, а также от специфической архитектуры рабочего стека.

## Slide 10: Стратегия моделирования материалов в органической нанофотонике
Предсказательное моделирование микроструктуры материала с использованием методов молекулярной динамики (МД) и Монте-Карло (МК)
Квантово-химический расчет электронных уровней энергии в реальном материрале с учетом рассчитанной микроструктуры
Квантово-химический расчет параметров переноса заряда и переноса возбуждения (энергия реорганизации, интегралы перескока, и т.д.)
Необходима комбинация различных подходов и методов
1. Молекулярная квантовая химия
2. Твердотельные (периодические) квантово-механические методы
3. Методы, основанные на использовании классических потенциалов (МД, МК, крупнозернистые методы, и т.д.)
4. Методы моделирования редких событий (кинетический метод Монте-Карло, ускоренная МД, МД редких событий, …)

## Slide 11: Многомасштабный подход к атомистическому моделированию иерархически построенного наноструктурированного материала
Пространственный и временной масштабы определяют уровень и характер приближений (и, наоборот, уровень и характер приближений определяет приемлемые пространственные и временные масштабы)
На молекулярном уровне возможно прямое квантово-механическое описание структуры и свойств материала.
Только квантово-механические методы позволяют рассчитать электронные свойства материала, такие как электронные спектры поглощения и испускания, магнитные и электрические свойства, нелинейные оптические свойства, и т.д.
Notes: Редактировать!!!

## Slide 12: Многомасштабный подход к атомистическому моделированию иерархически построенного наноструктурированного материала
Кинетический метод Монте-Карло
Квантовая химия (DFT, TD DFT)
Крупно-зернистое усреднение
(МД)
Классические потенциалы (МК, МД)
Спектр и форма линии
Структура

## Slide 13: ПРИМЕРЫ

## Slide 14: Модели структур матрица/индикатор и индикатор/аналит на основе квантово-химических расчетов

## Slide 15: Модели структур матрица/индикатор и индикатор/аналит на основе квантово-химических расчетов
«Расчеты методом теории функционала плотности флуоресцентного индикатора 9-дифениламиноакридина и его взаимодействий с молекулами аналитов. I. Структуры комплексов в основном состоянии и спектры поглощения» Химия высоких энергий, 2011, Т. 45, № 3, 260–267, А.А. Сафонов, А.А. Багатурьянц, В.А. Сажников, М.В. Алфимов
(High Energy Chemistry, 2011, Vol. 45, No. 3, pp. 229–236)
«Расчеты методом теории функционала плотности флуоресцентного индикатора 9-дифениламиноакридина и его взаимодействий с молекулами аналитов. II. Структуры комплексов в возбужденном состоянии и спектры испускания» Химия высоких энергий, 2011, Т. 45, № 4, 297–304, А.А. Сафонов, А.А. Багатурьянц, В.А. Сажников, М.В. Алфимов (High Energy Chemistry, 2011, Vol. 45, No. 4, pp. 265–272)

## Slide 16: Моделирование Спектров Поглощения
Реконструкция теоретически рассчитанных спектров поглощения (―)
ZnL1·H2O
ZnL2·H2O
38 атомов
50 атомов

## Slide 17: Моделирование Спектров Поглощения
ZnL1·H2O
ZnL2·H2O
Спектры поглощения комплексов ZnL·H2O: экспериментальные в тонких пленках (~60–100 нм) (―), рассчитанные (вертикальные линии) и реконструированные (―).

## Slide 18
Моделирование адсорбции красителя Нильского Красного на поверхности аморфного полистирола
Цепь атактического полистирола (500 мономерных звеньев) 100 пс

## Slide 19: Многомасштабный подход в атомистическом моделировании иерархически построенного наноструктурированного материала
Для предсказания свойств материалов для оптических хемосенсоров необходимо корректно описывать следующие свойства:
(a) Энергии межмолекулярного взаимодействия аналит ↔ индикаторная молекула (ИМ), аналит ↔ поверхность наночастицы (НЧ), ИМ ↔ локальное окружение, ИМ ↔ поверхность НЧ;
(b) Спектры поглощения ИМ и ее комплексов;
(c) Спектры люминесценции ИМ и ее комплексов;
(d) Вероятности излучательных и безызлучательных переходов of ИМ и ее комплексов.
Только теория функционала плотности в ее стационарном (DFT) и нестационарном (TD DFT) вариантах позволяет рассматривать достаточно большие молекулярные системы с доступными в настоящее время вычислительными ресурсами.
Проблемы:
(1) DFT плохо воспроизводит энергии Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий.
(2) DFT плохо описывает возбужденные состояния с переносом заряда.
(3) Как следствие, DFT плохо описывает положения минимумов энергии в возбужденных состояниях, которые требуются для описания процессов люминесценции и ее тушения.

## Slide 20
Взаимодействие красителя Нильского Красного с малыми молекулами на поверхности полистирола
Сдвиг полосы люминесценции при образовании комплекса краситель―метанол ∆ = 223 cm−1

## Slide 21: Многомасштабный подход в атомистическом моделировании иерархически построенного наноструктурированного материала
Методы решения возникающих проблем:
Межмолекулярные взаимодействия можно рассчитать с использованием приближения DFT+D (DFT c учетом дисперсионного взаимодействия, предложенное S. Grimme, J. Comput. Chem. 25, 1463, 2004; см., также, обзор S. Grimme, J. Antony, T. Schwabe, and C. Muck-Lichtenfeld, Org. Biomol. Chem, 5 (2007) 741).
Для расчетов возбужденных состояний можно использовать “long-range-corrected” методы DFT (LRC-DFT, H. Iikura, et al., J. Chem. Phys. 115, 3540 (2001); Y. Tawada, et al., J. Chem. Phys. 120, 8425 (2004)) и “Coulomb-attenuated” методы DFT (CAM-DFT, T. Yanai, et al., Chem. Phys. Lett. 393, 51 (2004)).

## Slide 22: Использование квантово-химического и атомистического моделирования в органической нанофотонике (органические фотовольтаические и светоизлучающие устройства)
Предсказательное моделирование микроструктуры материалов с использованием методов молекулярной динамики (МД) и/или Монте-Карло (МК)
Квантово-химические расчеты электронных уровней энергии в реальном материале с использованием рассчитанной микроструктуры
Квантово-химический расчет параметров переноса заряда и энергии (энергия реорганизации, интегралы перескока, и т.д.)
Использование комбинации различных подходов и методов:
Молекулярная квантовая химия
Твердотельные квантово-механические методы (в периодических моделях в базисе плоских волн или блоховских функций)
Методы, основанные на использовании классических потенциалов (методы МД и МК)
Методы моделирования редких событий (кинетический метод МК, ускоренная МД, МД редких событий, и т.д. …)

## Slide 23: Слой инжекции электронов/блокады дырок, 40 нм: TPBi
Оптимизированная структура TPBi
Соединение 1,3,5-трис(N-фенил-1H-бензимидазол-2-ил)бензол (TPBi) используется как электрон-транспортный и дырочно- блокирующий материал в OLED, основанных на флуоресцентных и фосфоресцентных эмиттерах.
По сравнению с Alq3, TPBi имеет более низкое сродство к электрону (EA = 2.7 eV) и более высокий потенциал ионизации (IP ~ 6.2–6.7 eV). Поэтому TPBi лучше блокирует дырки, чем Alq3.
A.P. Kulkarni, et al., Chem. Mater., 2004, Vol. 16, № 23, p. 4556-4573

## Slide 24: Ячейка из 144 молекул TPBi
144 молекулы TPBI в случайных положениях и ориентациях в ячейке 7х7х7 нм (метод МК).
МД интегрирование 500 пс при 900 K, стороны ячейки уменьшали с постоянной скоростью до достижения экспериментальной плотности материала. Снова проводили МД моделирование 500 пс при 600 K с постоянным объемом ячейки (NPT ансамбль). На последней стадии МД моделирование выполняли 500 пс при 298 K. Выполнено 10 независимых расчетов по этой схеме и получено 10 ячеек с 1440 молекул всего.

## Slide 25: Молекула TPBi в слое и ее окружение
Число молекул в единичном объеме 1.04 молекул/нм3
Среднее расстояние между центрами молекул 6.1 Å
Среднее число соседних молекул 16 ± 3 для близких контактов на расстоянии 5 Å

## Slide 26: Распределение энергий homo и lumo TPBI (PCM)
Chart: LUMO
| -2.0375000000000001 | -2.0324999999999984 | -2.0274999999999999 | -2.0225 | -2.0175000000000001 | -2.0124999999999984 | -2.0074999999999998 | -2.0024999999999982 | -1.9975000000000001 | -1.9924999999999999 | -1.9875 | -1.9824999999999999 | -1.9775 | -1.9724999999999999 | -1.9675 | -1.9624999999999999 | -1.9575 | -1.9524999999999999 | -1.9475 | -1.9424999999999999 | -1.9375 | -1.9325000000000001 | -1.9275 | -1.9225000000000001 | -1.9175 | -1.9125000000000001 | -1.9075 | -1.9025000000000001 | -1.8975 | -1.8925000000000001 | -1.8875 | -1.8825000000000001 | -1.8774999999999991 | -1.8725000000000001 | -1.867499999999999 | -1.8625 | -1.857499999999999 | -1.8525 | -1.847499999999999 | -1.8425 | -1.837499999999999 | -1.8325 | -1.827499999999999 | -1.8225 | -1.817499999999999 | -1.8125 | -1.8074999999999992 | -1.8025 | -1.7974999999999992 | -1.7925 | -1.7874999999999992 | -1.7825 | -1.7774999999999992 | -1.7725 | -1.7674999999999992 | -1.7625 | -1.7574999999999992 | -1.7524999999999991 | -1.7474999999999992 | -1.742499999999999
Norm. Cum. Freq. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0123 | 0.0123 | 0.01639 | 0.01639 | 0.02049 | 0.02049 | 0.02869 | 0.04098 | 0.07787 | 0.10246 | 0.13525 | 0.13934 | 0.17623 | 0.20082 | 0.26639 | 0.29098 | 0.31967 | 0.34426 | 0.36885 | 0.40574 | 0.46311 | 0.5041 | 0.52459 | 0.54098 | 0.59836 | 0.64754 | 0.72131 | 0.75 | 0.78279 | 0.79918 | 0.83197 | 0.86475 | 0.90574 | 0.92213 | 0.93033 | 0.93033 | 0.93852 | 0.95902 | 0.96721 | 0.97951 | 0.98361 | 0.9918 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Eav = –1.89 eV
Eexp= –2.7 eV
σ = 0.045 eV
Chart: HOMO
| -6.3079999999999954 | -6.3039999999999976 | -6.3 | -6.2960000000000003 | -6.2919999999999998 | -6.2880000000000003 | -6.2839999999999998 | -6.28 | -6.2759999999999998 | -6.2720000000000002 | -6.2679999999999954 | -6.2639999999999976 | -6.26 | -6.2560000000000002 | -6.2519999999999998 | -6.2480000000000002 | -6.2439999999999998 | -6.24 | -6.2359999999999998 | -6.2320000000000002 | -6.2279999999999953 | -6.2239999999999975 | -6.22 | -6.2160000000000002 | -6.2119999999999997 | -6.2080000000000002 | -6.2039999999999997 | -6.2 | -6.1959999999999953 | -6.1919999999999966 | -6.1879999999999953 | -6.1839999999999966 | -6.18 | -6.1760000000000002 | -6.1719999999999997 | -6.1679999999999886 | -6.1639999999999926 | -6.1599999999999966 | -6.1559999999999953 | -6.1519999999999966 | -6.1479999999999952 | -6.1439999999999966 | -6.14 | -6.1360000000000001 | -6.1319999999999997 | -6.1279999999999886 | -6.1239999999999917 | -6.1199999999999966 | -6.1159999999999952 | -6.1119999999999965 | -6.1079999999999952 | -6.1039999999999965 | -6.1 | -6.0960000000000001 | -6.0919999999999996 | -6.0880000000000001 | -6.0839999999999996 | -6.08 | -6.0759999999999996 | -6.0720000000000001
Norm. Cum. Freq. | 0 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0123 | 0.01639 | 0.01639 | 0.02049 | 0.02869 | 0.02869 | 0.04098 | 0.04918 | 0.07787 | 0.08197 | 0.10656 | 0.12705 | 0.18033 | 0.21721 | 0.27049 | 0.29918 | 0.36475 | 0.39344 | 0.44262 | 0.47131 | 0.5041 | 0.56557 | 0.63525 | 0.67213 | 0.70902 | 0.7541 | 0.77459 | 0.84836 | 0.87295 | 0.91393 | 0.92213 | 0.95492 | 0.96311 | 0.96721 | 0.96721 | 0.98361 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9959 | 1 | 1 | 1 | 1
Eav = –6.18 eV
Eexp= –6.3 eV
σ = 0.032 eV
DFT-D, PBE0, Базис 6-311(d,p) или сс-pVTZ, PCM: Rраств= 8 Å, ε = 3, εinf = 3,
240 молекул. Диапазон полных энергй Emax – Emin = 1.65 eV (6-311(d,p)), 1.01 eV (сс-pVTZ)

## Slide 27: Энергии реорганизации молекулы tpbi
 | 6-311(d,p) | CCT
ΔEn = Ean(n) – En(n) | –1,40 eV | –1,43 eV
ΔEan = Ean(an) – En(an) | –1,79 eV | –1,82 eV
Ereorg = ΔEn – ΔEan | 0,39 eV | 0,39 eV
Метод: DFT-D, PBE0; Базисные набоы: 6-311(d,p) и cc-pVTZ;
PCM: Rраствор= 8 Å, ε= 3, εinf= 3
(“n” означает нейтральная, “an” означает анион, cc-pVTZ означает корреляционно согласованный поляризованный валентный трехэкспонентный базисный набор)

## Slide 28: Многомасштабный подход в атомистическом моделировании
Супрамолекулярный уровень
Главная проблема: согласованный выбор параметров классических потенциалов. Необходимо для того, чтобы расчеты на различных уровнях иерархии были бы согласованы между собой.
Решение проблемы:
Использование методов подгонки потенциалов по результатам расчетов относительно небольших систем методом квантовой молекулярной динамики (например, методом молекулярной динамики Кара – Парринелло (CPMD)). Успешное применение такого подхода было продемонстрировано в работе A. Carre, et al., EPL, 82 (2008) 17001, в которой были улучшены классические парные потенциалы для аморфного кремнезем.

## Slide 29: Моделирование слоя Balq

## Slide 30: заключение
Возможно успешное предсказательное атомистическое многомасштабное моделирование светоизлучающих материалов на основе
атомистического моделирования структуры материала на молекулярном уровне с использованием классических потенциалов подогнанных к результатам квантово-химических расчетов;
квантово-химических расчетов спектров поглощения и испускания излучающей молекулы в ее реальном окружении, полученном из расчетов на супрамолекулярном уровне с использованием современных приближений DFT или более точных ab initio методов с несколькими референсными конфигурациями.

## Slide 31: Спасибо за внимание!